“SUFI STEEL”

COMPOSITION OF STEEL (ASTM Standard)

(Chemical Composition)

| Sr.# | GRADE | C% | Si% | Mn % | P% | S% | Cr% | Mo% | Nl% | Cu% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, | A-36 | 0.26 max | 0.15-0.40 | 0.85-1.35 | 0.04 max | 0.05 max | 0.20 max |  |  |  |
| 2. | A-572 | 0.15-0.18 | 0.15-0.25 | 1.35-1.45 | 0.040max | 0.040 max |  |  |  |  |
| 3. | GR-60 | 0.28-0.32 | 0.17-0.35 | 1.20-1.40 | 0.04 max | 0.04 max |  |  |  |  |
| 4. | GR-40 | 0.25-0.28 | 0.17-0.35 | 0.60-.090 | 0.04 max | 0.04 max |  |  |  |  |
| 5. | SUP-6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.60 | 0.70-1.00 | 0.035 max | 0.035 max |  |  |  |  |
| 6. | SUP-7 | 0.56-0.64 | 1.60-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035 max | 0.035 max |  |  |  |  |
| 7. | SUP-9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035 max | 0.035 max | 0.65-0.95 |  |  |  |
| 8. | Sr-24(MS) | 0.28 max | 0.35 max | 0.90 max | 0.05 max | 0.05 max |  |  |  |  |
| 9, | AISI-1040 | 0.37-0.44 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 max | 0.05 max |  |  |  |  |
| 10. | AISI-1045 | 0.43-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 max | 0.05 max |  |  |  |  |
| 11. | AISI-1050 | 0.48-0.55 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 max | 0.05 max |  |  |  |  |
| 12. | AISI-1055 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0,60-0.90 | 0.04 max | 0.05 max |  |  |  |  |
| 13. | AISI-1060 | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 max | 0.05 max |  |  |  |  |
| 14. | AISI-10B5 | 0.60-0.70 | 0.15-0.35 | 0,60-0.90 | 0.04 max | 0.04 max |  |  |  |  |
| 15. | AISI-5135 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.75-0.95 | 0.04 max | 0.04 max | 0.80-1.10 |  |  |  |
| 16. | AiSI-3115 | 0.13-0.18 | 0.15-0.25 | 0.40-0.60 | 0.04 max | 0.04 max | 0.55-0.75 |  | 1.00-1.20 |  |
| 17. | AISI-4.1 30 | 0.28-0;33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.035 max | 0.040 max | 0.80-1.10 | 0,154.25 |  |  |
| 18. | AISI-4135 | 0.33-0.38 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 max | 0.04 max | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |  |  |
| 19. | AISI-4140 | 0.36-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 max | 0.04 max | 0.80-1.10 | 0.15:0.25 |  |  |
| 20. | AISI-8615 | 0.13-0.18 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 max | 0.04 max | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.40-0.70 |  |
| 21. | AISI-8620 | 0.18-0.23 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.035 max | 0.04 max | 0.40-0.60 | 0.15-0.25 | 0.40-0.70 |  |
| 22. | AISI-8640 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 max | 0.04 max | 0.40-0.60 | 0.15-0.26 | 0.40-0.70 |  |
| 23. | CR-40 | 0.37-0.42 | 0.15-0.30 | 0.50-0.80 | 0.04 max | 0.05max | 0.06-1.10 |  |  |  |
| 24. | EN-18 | 0.36-0.44 | 0.10-0.35 | 0.60-0.90 | 0.035 max | 0.035 max | 0.90-1.20 |  |  |  |
| 25. | EN-45 | 0.55-0.65 | 1 50-2.00 | 0.50-.080 | 0.035 max | 0.040 max |  |  |  |  |
| 26. | 19 CN 5 | 0.17-0.22 | 0.15-0.40 | 0.30-1.00 | 0.035 max | 0.035 max | 0.80-1.20 |  | 0.8-1.20 |  |
| 27. | 30 Cr-Mn Si | 0.28-0.35 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.04 max | 00.04 max | 0.70-1.10 |  | 0.20 | 0.20 |
| 28. | 38-CR-SI | 0.35-0.43 | 1.00-1.30 | 0.30-0.60 | 0.04 max | 0.040 max | 1.30-1.60 |  | 0.20 | 0.20 |